## Slide 1: Презентация по ассортименту ТМ Caparol и Capatect
Менеджер по продажам: Сорокин А.В. +79110218537
Техник по применению материалов: Романов Дмитрий +79110218537

## Slide 2: Caparol в России профи - ассортимент
Профи
материалы
Caparol
Disbon
Capatect
Histolith
Color Express
Система материалов для фасадов
Система материалов для внутренней отделки
Материалы для декоративной отделки фасадов и интерьеров
Эмали, лаки и лазури
Материалы для зашиты и санации ж/б конструкций
Материалы для изготовления наливных полов (промышленных и декоративных)
Системы теплоизоляции фасадов («мокрые фасады») WDVS
Материалы для реставрации памятников архитектуры и исторических зданий
Система компьютерной колеровки материалов

## Slide 3
Растворитель / разбавитель
Наполнитель
Связующее (вяжущее)
загустители
Пигмент (колерующее в-во)
Сиккативы (в-ва ускоряющие процесс сушки)
Добавки (пеногасители, фунгициды, пластификаторы)
Из чего состоит краска ?

## Slide 4: Классифиация красок
КЛАССИФИКАЦИЯ ВНУТРЕННИХ КРАСОК
ПО ЕВРОПЕЙСКИМ НОРМАМ (DIN EN 13 300)
Степень блеска
Устойчивость к мокрому истиранию
Укрывистость

## Slide 5: Основные свойства красок
Степень блеска
высокоглянцевые (более 60)
полуглянцевые или шелковисто-глянцевые (20-60)
полуматовые или шелковисто-матовые (7-19)
матовые (3-6);
глубоко-матовые (менее 3)

## Slide 6: Основные свойства красок
Устойчивость к мокрому истиранию DIN EN 13 300
Критерием оценки износостойкости является показатель истираемости при трении влажной щеткой. Измеряется толщина слоя, теряемого красочным слоем при 200 или 40 проходах.
1. Класс < 5 μm при 200 циклов истирания (устойчивые к бытовым дезинфицирующим и моющим средствам, особо стойкие к истиранию)
2. Класс ≥ 5 μm и < 20 μm при 200 циклов истирания (нормально устойчивые к мойке)
3. Класс ≥ 20 μm и < 70 μm при 200 циклов истирания ( устойчивые к влажной протирке)
4. Класс ≤ 70 μm при 40 циклов истирания ( устойчивые к сухой чистке)
5. Класс > 70 μm при 40 циклов истирания (условно устойчивые к сухой чистке

## Slide 7: Основные свойства красок
Укрывистость (по ISO 65043)
1 класс укрывистости (более 99,5%) – высокоукрывистые краски;
2 класс укрывистости (от 98% до 99,5%) – хорошоукрывистые краски;
3 класс укрывистости (от 95% до 98%) – среднеукрывистые краски;
4 класс укрывистости (менее 95%) – малоукрывистые краски

## Slide 8
Главная цель проведения грунтовочных работ – выравнивание свойств основания (впитываемость), увеличение адгезии и снижение расхода финишного ЛКМ.
Важно понимать, что перед проведением грунтовочных работ следует правильно провести мероприятия по подготовке поверхности в зависимости от типа основания
Грунтование

## Slide 9: Грунтовки
Sylitol Grund Konzentrat для
известково - цементных оснований под силикатные краски
связующее | Область применения | Разбавитель | Расход, мл/кв.м. | Финиш ЛКМ | Время высыхания, ч | Фасовка, л | Пр-во
Силикат | ВНУТРИ СНАРУЖИ | ВОДА | 100-350 | Силикатные | 12 | 2,5 10 | Германия
Концентрат водорастворимого грунтовочного средства на основе жидкого калиевого стекла. Обладает сильным укрепляющим действием на минеральных подложках с осыпью песка и высокой паропроницаемостью.
Разбавляется водой 2:1, пригоден для разбавления силикатных ЛКМ.
НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ!

## Slide 10: Основной ассортимент Грунтовки
OptiGrund E.L.F. для сильно впитывающих оснований под дисперсионные и силиконовые краски.
связующее | Область применения | Разбавитель | Расход, мл/кв.м. | Финиш ЛКМ | Время высыхания, Ч | Фасовка, л | Пр-во
Акрил+силикон | ВНУТРИ СНАРУЖИ | ВОДА | 150-200 | Дисперсионные Силиконовые | 12 | 2,5 10 | Германия
Водорастворимая грунтовка глубокого проникновения для сильновпитывающих плотных оснований. Без растворителей и вредных эмиссий. Характеризуется повышенной гидрофобностью и укрепляющим действием. Имеет способность обнаруживаться при УФ-излучении.

## Slide 11: Грунтовки
Концентрат для получения грунтовки под окраску дисперсионными красками внутренних и наружных поверхностей. Для укрепления подложки и для
выравнивания впитывающей способности, для пористых, сильно впитывающих и с легкой осыпью песка штукатурок и минеральных поверхностей.
Разбавляется 1 : 4
Расход: 110 гр. на м2
НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ!
Objekt Grund-Konzentrat – бюджетная грунтовка
под дисперсионные краски
связующее | Область применения | Раст | Расход, мл/кв.м. | Финиш ЛКМ | Время высыхания, ч | Фасовка, л | Пр-во
Акрил | ВНУТРИ СНАРУЖИ | ВОДА | 100-350 | Дисперсионные | 12 | 2,5 10 | Россия, Тверь

## Slide 12: Грунтовки
PutzGrund/PutzGrund 610 – идеальная «сцепка» штукатурок с основанием
Дисперсионная акриловая грунтовочная краска с кварцевым песком для создания адгезии на плотных гладких и невпитывающих основаниях. Особо пригодна для нанесения декоративных штукатурок.
Связующее | Область пр-ия | Разбавитель | Расход, г/кв.м. | Финиш ЛКМ | Время высыхания, ч | Фасовка, кг | Пр-во
Акрил | ВНУТРИ СНАРУЖИ | ВОДА | 350 | Акриловые Силиконовые Дисперсионные | 12 | 8 16 25 | Германия, Россия Тверь
НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ!

## Slide 13
Amphibolin - универсальная краска для высококачественных
фасадных и интерьерных покрытий.
- связующее: 100% акриловая дисперсия
- высокая адгезия практически на любых строительных основаниях (минеральных штукатурках, древесине, оцинкованной стали, ПВХ и т.п.)
- E.L.F.- абсолютно экологична
- минимальная водопроницаемость
- защита бетона от СО2
- шелковисто-матовая
Колеруется:
База 1 – светлые оттенки
База 2 – Оттенки усредненной светлости (более темные)
База 3 – Темные тона
Влажное истирание (истираемость)
Класс 1, устойчивая к мытью.
Краски
НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ!

## Slide 14
Интерьерные краски
Свойства
- с минимальными эмиссиями, без растворителей
- длительное время высыхания, позволяющее наносить краску без видимых следов стыковки отдельных участков
- высокая паропроницаемость
- оптимальная раскатка
- легко наносится
E.L.F.- абсолютно экологичная
Расход Ок. 120 мл/м2 на 1 слой на гладком основании.
CapaSilan - интерьерная краска, не полосит
Колеруется в светлые оттенки
Влажное истирание (истираемость)
Класс 1, стойкая к мытью.

## Slide 15
Свойства
- водоразбавляемая, экологичная и со слабым запахом
- E.L.F. - экологичная
снежно-белая
Хорошая заполняющая способность
- паропроницаемая
- высокая укрывистость
- легко наносится
Интерьерные краски
Malerit интерьерная, краска с хорошими заполняющими свойствами и
доступной ценой.
Расход
Ок. 140 мл/м2 на 1 слой на гладком основании.
Колеруется :
База 1 – светлые оттенки
База 3 – Темные тона
Влажное истирание (истираемость)
Класс 3, устойчивая к мытью.
НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ!

## Slide 16
E.L.F. – без растворителей и вредных эмиссий!
Интерьерные краски
Тонкослойные латексные краски Samtex 3, 7, 20 E.L.F. – самые популярные краски!
Степень блеска:
3 – матовая
(класс влажного истирания 3)
7 – шелковисто – матовая
(класс влажного истирания 2)
20 – шелковисто – глянцевая
(класс влажного истирания 1)
Колеруется
База 1 – светлые оттенки
База 2 – Оттенки усредненной светлости (более темные)
База 3 – Темные тона
НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ!
Notes: 16
1

## Slide 17
Unilatex - матовая, акриловая краска!
Свойства:
- Экологичная
- Легкая в применении
- Высокая укрывистость
Интерьерные краски
Расход
Ок. 150 мл/м2 на 1 слой на гладком основании
Колеруется:
База 1 – светлые оттенки
База 3 – Темные тона
НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ!
Влажное истирание (истираемость)
3-й класс влажного истирания

## Slide 18: Аргументы выбора красок Caparol
Стены:
-экологически чистые продукты – концепция ELF
-высокий класс мокрого истирания
-устойчивость к применению моющих и дезинфицирующих средств
-соответствие нормативной базе (постановление главного врача)
-Дополнительная сертификация / рекомендация Госсанэпиднадзора
-у большинства продуктов низкий расход, что существенно влияет на стоимость м2
-возможность колеровки в самые смелые оттенки

## Slide 19
Фасадные шпатлевки
CAPALITH FASSADEN-feinSPACHTEL p – Финишная минеральная белая
Порошковая шпатлевка
Свойства:
- Не сползает при нанесении толстого слоя
- Высокая адгезия к поверхности подложки.
- Максимальная толщина слоя 3-5 мм.
расход 1,5 кг на м2

## Slide 20: Фасадные краски
Виды фасадных красок:
Акриловые
Силиконовые
Минеральные (силикатные)

## Slide 21
Акриловые фасадные краски
AcrylFassadenfarbe– Для нанесения белых и цветных атмосферостойких фасадных покрытий
Свойства:
- Экологичная
- Проста в применении
- Атмосферостойкая
- Высокая паропроницаемость
- Хорошая укрывистость
расход -150 г на м2
Колеруется:
База 1 – светлые оттенки
База 3 – Темные тона
НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ!

## Slide 22: Силакриловая фасадная краска
Muresko-Premium - Высококачественная фасадная краска на основе SilaCryl (силикон +акрил), очень хорошие водоотталкивающие свойства. Защита фасада от плесени и грибка!
Свойства
- разбавляется водой, экологичная
- со слабым запахом
- устойчива к атмосферным воздействиям
- водоотталкивающая устойчива к воздействию щелочей, поэтому не омыляется
- проста в применении
- превосходно покрывает округлые края
- Muresko-Premium защищает фасад от водорослевого и грибкового налета
Расход
Ок. 200 мл/м2 на 1 слой на гладком основании
Колеруется:
База 1 – светлые оттенки
База 3 – Темные тона
НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ!

## Slide 23: Силикатные фасадные краски
Свойства:
- атмосферостойкий
- сорбционная способность
- пропускает СО2
- двойное окремнение – усилен кварцем
- хорошая адгезия за счет окремнения с минеральными подложками
- простота в применении
Колеруется:
База 1 – светлые оттенки
База 3 – Темные тона
Sylitol-Finish – дисперсионно- силикатная краска на основе
жидкого калиевого стекла.
Расход
Ок. 150 мл/м2 на 1 слой на гладком основании
НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ!

## Slide 24: Состав Теплоизоляционной Композиционной Системы (ТИКС)
(1) Клеевой слой
(2) Теплоизоляционный слой
(5) Дюбельное крепление
(3) Базовый штукатурный слой
(4)Армирующая сетка
(6) Декоративное финишное покрытие

## Slide 25: Клеевой слой
Универсальные Массы Capatect 190; Capatect 186
Вид, фасовка | Утеплитель | Основания | Расход кг/кв.м. | Время отверждения, ч | производство
Минеральный 25 кг. | МП ППС | Все минеральные | 4-4,5 | 24 | РФ, Малино
Универсальная смесь подходит для приклейки любых видов утеплителя к большинству строительных минеральных материалов. Обладает ускоренным временем отверждения, позволяет проводить дюбелирование спустя 24-48 часов после приклеивания.

## Slide 26: Армирующий слой
Масса Capatect 190; Capatect 186
Вид, фасовка | Утеплитель | Основания | Расход кг/кв.м. | Время отверждения, ч | производство
Минеральный 25 кг. | Минплита, пенополистирол ППС | Все минеральные | 4,5-5 (3-4мм) | 48 | РФ, Малино
Универсальные клеяще-шпатлёвочные массы с крупным наполнителем и повышенной гидрофобностью поверхности. Обладают высокой адгезией к большинству минеральных оснований (кирпич, бетон, пенобетон). Могут применяться в качестве армирующей массы так же при ремонте ТИКС и санации фасадов.
Klebe – und Spachtel masse CT 190
Klebe – und Armirueng masse CT 186

## Slide 27: Финишный слой
Оформление декоративной штукатуркой (различная фактура и зернистость), в том числе тёмных тонов
Клинкерная плитка
Облегчённые плитки Meldorfer
Многоцветные штукатурки
Фрагментарное выделение гладких участков
Русты

## Slide 28: Финишный слой
Минеральные штукатурки Capatect-Mineralputze R и K
Связующее, фасовка | Утеплитель | Онсование, грунт | Колеровка | Время Высыхания, ч | производство
Цементно-известковая, 25 кг | Пенополистирол; Минплита | Не нужен | нет | 24 | РФ, МО, пос. Малино
Достоинства: высокая паропроницаемость, негорючесть, низкая стоимость, возможность использования без предварительного грунтования.
Особенности: необходимо перекрашивать силикатными красками для придания цвета; уменьшенная механическая стойкость по сравнению с готовыми декоративными штукатурками, необходимость затворения с водой, органиченное время жизни в затворенном виде.

## Slide 29: Финишный слой
Акриловые штукатурки Capatect-Fassadenputz R и K
Связующее, фасовка | Утеплитель | Осование, грунт | Колеровка | Время Высыхания, ч | производство
Акриловая смола 25 кг | Пенополистирол | PutzGrund | Компьютерная, ручная | 24 | РФ, г. Тверь
Достоинства: водоотталкивающая, колеруется в широкую цветовую гамму, готовая к применению

## Slide 30: Финишный слой
Силиконовые штукатурки Amphisilan-Fassadenputze R и K
Связующее, фасовка | Утеплитель | Онсованиe, грунт | Колеровка | Время Высыхания, ч | производство
Силикон 25 кг | Пенополистирол, минплита | PutzGrund | Компьютерная с ограничениями | 24 | Германия
Достоинства: высокая паропроницаемость, отличная водозащита, готовая к применению, можно не перекрывать фасадными красками.

## Slide 31: Специальные продукты
Система Carbon
Шпатлевка для цоколя
25 kg
30 kg
Армирующая масса
25 kg
Структурная штукатурка
12,5 L
Фасадная краска
Укрывающая способность с водоотталкивающими свойствами сохраняет хорошую диффузию, а наполнение композитным материалом придает армирующему слою бронирующие свойства
Антивандальное исполнение ТИКС

## Slide 32
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ